## Slide 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Concepción del Uruguay
Departamento de Ingeniería Civil
Proyecto Final
Comportamiento físico-mecánico de la madera aserrada de pino resinoso del noreste argentino
Tutores Dr. Ing. Juan Carlos Piter Ing. Pamela Yohana Fank | Docentes Arq. Arturo Mardon Ing. Juan Pairone | Alumnas Paula Acosta Gregorio Milena Bianchi Victoria Rivero Pías

## Slide 2: Presentación del problema
Dentro del pino resinoso se encuentran dos especies el Pinus taeda y el Pinus elliottii, las que se consideran en forma conjunta en el ambiente industrial y comercial
El grupo de normas que sigue este criterio son
IRAM 9670
IRAM 9660-1
IRAM 9662-3
Reglamento CIRSOC 601

## Slide 3: Pino en la Argentina
Argentina cuenta con alrededor de 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados, de los cuales corresponde
El 80% de estas plantaciones se encuentra en la Región Mesopotámica
Chart: 
| Pino (54%) | Eucalipto (32%) | Salicáceas (11%) | Otras especies (3%)
Columna1 | 54 | 32 | 11 | 3

## Slide 4: Pino en la Argentina
Género | Sup. (ha) | %
Pinus | 302.383 | 82,81
Eucalyptus | 25.157 | 6,89

## Slide 5: Objetivos
Comprobar los valores de diseño de referencia provistos en el Suplemento 1 del CIRSOC 601 para cada clase resistente del pino resinoso
Determinar el nivel de significación de la diferencia entre las propiedades mecánicas y de la densidad, para la madera aserrada del Pinus taeda y de Pinus elliottii
Analizar si la ecuación adoptada por el Reglamento CIRSOC 601 (CF = (150/d)0,2) refleja adecuadamente el comportamiento de la madera aserrada de Pinus taeda y de Pinus elliottii

## Slide 6: Marco Teórico
  Estructura microscópica
  Estructura macroscópica
Corteza
Albura
Médula
Duramen

## Slide 7: Marco Teórico
Características de las especies de madera
Madera
Angiospermas
Gimnospermas
Frondosas
Coníferas
Pino

## Slide 8: Marco Teórico
  Propiedades de la madera
    Características o propiedades anatómicas
    Propiedades químicas
    Propiedades físicas
    Propiedades mecánicas

## Slide 9: Marco Teórico
      Determinación de la resistencia y el módulo de elasticidad en flexión
Disposición para el ensayo en flexión según IRAM 9663-1.

## Slide 10: Marco Teórico
      Clasificación visual por resistencia
5%

## Slide 11: Marco Teórico
      Clasificación visual por resistencia
      Normas usadas: IRAM 9662-3 y IRAM 9670
Médula
Nudo
Anillos de crecimiento
Desviación de las fibras
Fisuras, grietas y rajaduras
Alabeos

## Slide 12: Materiales y Métodos
Muestra 1
200 tablas -100 de Pinus taeda y 100 de Pinus elliottii
Longitud 500 mm
Sección nominal 100 x 25 mm
Muestra 2
64 vigas -39 de Pinus taeda y 25 de Pinus elliottii
Longitud 2000 mm
Sección nominal 50 x 100 mm
Muestra 3
50 vigas -25 de Pinus taeda y 25 de Pinus elliottii
Longitud 3000 mm
Sección nominal 50 x 150 mm
Muestras
(total 314 piezas)

## Slide 13: Materiales y Métodos
Marcación de los cuerpos de prueba

## Slide 14: Materiales y Métodos
Procedimiento de ensayo a flexión según norma IRAM 9663-1
Muestra 1 Muestra 2 y 3

## Slide 15: Materiales y Métodos
Procedimiento de ensayo a flexión según norma IRAM 9663-1

## Slide 16: Materiales y Métodos
Procedimiento de ensayo a flexión según norma IRAM 9663-1
Para la determinación de la humedad y de la densidad de las probetas, se cortó un trozo de la sección completa del cuerpo de prueba libre de nudos y bolsas de resina lo más cercano posible a la zona de rotura.

## Slide 17: Materiales y Métodos
Procesamiento de datos
  Una vez culminados los ensayos de laboratorio se calcularon la tensión de rotura en flexión (MOR), los módulos de elasticidad local (MOE) y global (MOEG)
  Los resultados obtenidos fueron ajustados a las condiciones de referencia

## Slide 18: Resultados
  Resultados obtenidos de los principales parámetros visuales para la clasificación por resistencia
  Médula
  Clase 1 No se admite Según norma IRAM 9662-3
  Clase 2 Se admite
Tablas de 100 x 25 mm n=100 |  |  | Vigas de 50 x 100 mm n=50 |  |  | Vigas de 50 x 150 mm n=50 |  |  | Total n=200
Pinus elliottii | Pinus taeda | Total | Pinus elliottii | Pinus taeda | Total | Pinus elliottii | Pinus taeda | Total | 
21 (42%) | 11 (22%) | 32 (32%) | 22 (88%) | 10 (40%) | 32 (64%) | 10 (40%) | 13 (52%) | 23 (46%) | 87 (44%)

## Slide 19: Resultados
  Nudosidad
  Límite para la clase 1 1/3
  Límite para la clase 2 2/3 Según norma IRAM 9662-3
  Descarte > 2/3

## Slide 20: Resultados
  Anillos de crecimiento
  Clase 1 < 10 mm Según norma IRAM 9662-3
  Clase 2 < 15 mm

## Slide 21: Resultados
  Influencia de los principales parámetros visuales sobre las propiedades mecánicas
  Médula
 |  | Muestra 1 (100 x 25 mm) |  |  | Muestra 2 (50 x 100 mm) |  |  | Muestra 3 (50 x 150 mm) |  | 
 |  | Con Médula (n=53) | Sin Médula (n=147) | Total (n=200) | Con Médula (n=33) | Sin Médula (n=31) | Total (n=64) | Con Médula (n=23) | Sin Médula (n=27) | Total (n=50)
Tensión de rotura (N/mm2) | Media | 23,2 | 30,1 | 28,3 | 37,1 | 39,4 | 38,1 | 29,2 | 33,7 | 31,6
 | COV | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,54 | 0,49
Módulo de elasticidad(N/mm2) | Media | 5046 | 7358 | 6746 | 8208 | 10244 | 9212 | 8237 | 9915 | 9143
 | COV | 0,29 | 0,34 | 0,37 | 0,28 | 0,21 | 0,26 | 0,16 | 0,27 | 0,25

## Slide 22: Resultados
  Relación entre la nudosidad y la tensión de rotura
Chart: Nudosidad

## Slide 23: Resultados
  Relación entre el espesor de los anillos de crecimiento y el módulo de elasticidad
Chart: Espesor de anillo máximo (mm)

## Slide 24: Resultados
Análisis de los resultados en relación a los objetivos planteados
 |  | Muestra 1 (100 x 25 mm) |  |  | Muestra 2 (50 x 100 mm) |  |  | Muestra 3 (50 x 150 mm) |  | 
 |  | Clase 1 (n=22) | Clase 2 (n=96) | Descarte (n=81) | Grado 1 (n=7) | Grado 2 (n=34) | Descarte (n=23) | Grado 1 (n=7) | Grado 2 (n=11) | Descarte (n=32)
Resistencia a flexión (N/mm2) | Media | 41,9 | 29,1 | 23,6 | 55,0 | 41,1 | 28,4 | 45,6 | 36,6 | 26,9
 | COV | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,21 | 0,29 | 0,44 | 0,45 | 0,42 | 0,44
 | 5% perc. | 27,6 | 16,9 | 13,9 | 33,0 | 18,8 | 10,9 | 33,0 | 18,8 | 10,9
Módulo de elasticidad (N/mm2) | Media | 10799 | 7156 | 5178 | 11168 | 9701 | 7895 | 11427 | 10618 | 8136
 | COV | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,16 | 0,24 | 0,26 | 0,19 | 0,24 | 0,19
Densidad (kg/m3) | Media | 541 | 464 | 445 | 594 | 540 | 519 | 596 | 540 | 491
 | COV | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,11
 | 5% perc. | 443 | 391 | 378 | 509 | 422 | 430 | 478 | 448 | 416

## Slide 25: Resultados
  Análisis referido al objetivo 1
  Correcciones realizadas para la resistencia
    Cantidad y tamaño de las muestras (IRAM 9664)
    Seguridad (CIRSOC 601)
    Tiempo de duración de la carga (CIRSOC 601)
  Correcciones realizadas para el módulo de elasticidad
    Contenido de humedad (CIRSOC 601)

## Slide 26: Resultados
  Análisis referido al objetivo 1
    Valores característicos de las propiedades mecánicas correspondientes a la clasificación visual
Muestra 1 (100 x 25 mm) | Clase 1 |  | Clase 2 | 
 | Valores de diseño de referencia obtenidos en este trabajo | Valores de diseño de referencia provistos en el CIRSOC 601 | Valores de diseño de referencia obtenidos en este trabajo | Valores de diseño de referencia provistos en el CIRSOC 601
Resistencia a flexión (N/mm2) | 6,5 | 5,6 | 4,0 | 3,4
Módulo de elasticidad a flexión (N/mm2) | 9287 | 10300 | 6154 | 6000

## Slide 27: Resultados
  Análisis referido al objetivo 1
    Valores característicos de la densidad correspondientes a la clasificación visual
Muestra 1 (100 x 25 mm) | Clase 1 |  | Clase 2 | 
 | Valores de diseño de referencia obtenidos en este trabajo | Valores de diseño de referencia provistos en el CIRSOC 601 | Valores de diseño de referencia obtenidos en este trabajo | Valores de diseño de referencia provistos en el CIRSOC 601
Densidad (kg/m3) | 443 | 420 | 391 | 390

## Slide 28: Resultados
  Análisis referido al objetivo 2
Valores sin ajustar a las condiciones de referencia |  | Muestra 1 (100 x 25 mm) |  | 
 |  | Pinus elliottii (n=100) | Pinus taeda (n=100) | Total (n=200)
Resistencia a flexión (N/mm2) | Media | 41,0 | 40,3 | 40,6
 | s | 15,2 | 13,3 | 14,2
Módulo de elasticidad a flexión (N/mm2) | Media | 6533 | 7005 | 6769
 | s | 2643 | 2303 | 2484
Densidad (kg/m3) | Media | 479 | 448 | 463
 | s | 74 | 52 | 66

## Slide 29: Resultados
Chart: Altura (mm)
Muestra 3 | 49.5666 | 28.4924 | 18.3335 | 38.8624 | 51.6154 | 53.6645 | 23.9309 | 87.9401 | 20.526 | 31.4978 | 59.2353 | 14.291 | 32.2979 | 28.5303 | 54.3651 | 42.0055 | 51.6404 | 23.2284 | 41.6277 | 31.7555 | 27.945 | 10.1413 | 40.7804 | 28.9394 | 34.158 | 22.3185 | 25.8962 | 37.4237 | 41.9702 | 15.4561 | 12.3341 | 16.853 | 16.2154 | 11.9293 | 22.6684 | 29.192 | 42.2451 | 37.4249 | 53.282 | 17.0975 | 21.8908 | 12.3007 | 14.2021 | 26.7809 | 18.2631 | 23.1021 | 28.1221 | 39.9885 | 24.7527 | 44.8346
Media | 40.7804 | 41.2751 | 31.6383
  Análisis referido al objetivo 3

## Slide 30: Resultados
 | Tensión de rotura a flexión (150 mm) |  |  |  |  |  | 
 | Muestra promedio | Muestra 1 (%) |  | Muestra 2 (%) |  | Muestra 3 (%) | 
Total | 32,7 | 28,3 | 13 % | 38,1 | 17 % | 31,6 | 3 %
Sin médula | 34,4 | 30,1 | 13 % | 39,4 | 15 % | 33,7 | 2 %
Con médula | 29,8 | 23,2 | 22 % | 37,1 | 24 % | 29,2 | 2 %
  Análisis referido al objetivo 3

## Slide 31: Conclusiones
Conclusiones referidas al objetivo 1
  Los valores de diseño de referencia adoptados por el CIRSOC 601 son adecuados para propósitos prácticos relacionados al cálculo estructural.

## Slide 32: Conclusiones
Conclusiones referidas al objetivo 2
  Los resultados del análisis estadístico, aplicados a los valores de la resistencia y del módulo de elasticidades confirman que es razonable la práctica de emplear ambas especies como un conjunto.
  En cuanto a la densidad aparente debe rechazarse la hipótesis de la igualdad entre ambas.

## Slide 33: Conclusiones
Conclusiones referidas al objetivo 3
  Los resultados obtenidos no invalidan el criterio adoptado por la norma IRAM 9664 y el Reglamento CIRSOC 601.

## Slide 34: Conclusiones
Otras conclusiones
  Referidas a la presencia de los principales parámetros visuales
    Presencia de médula
    Nudosidad
    Anillos de crecimiento
  Referidas a la experiencia que significó la realización del proyecto final

## Slide 35: Agradecimientos
  Dr. Ing. Juan Carlos Piter
  Ing. Pamela Y. Fank
  Grupo de Investigación de Madera GEMA
  Docentes de la cátedra
  Facultad Regional Concepción del Uruguay
  Familiares y amigos
  GRACIAS!!